Обработка окрашенных поверхностей автомобиля материалами MIRKA

Применяемые материалы и приспособления:

- Шлифовальная эксцентриковая машина (пневматическая или электрическая 10000 об/мин) с диаметром 150 мм.

- Шлифовальные диски на тканево-поролоновой основе ABRALON зерно 2000 и 4000.

- Полировальная центробежная машина 150 мм (700-1500 об/мин)

- Абразивный полироль MIRKA POLISH 2000

- Полировальный диск MIRKA POLISHING PAD 2000 150 мм (твердый, белый)

- Абразивный полироль MIRKA POLISH 3000

- Полировальный диск MIRKA POLISHING PAD 3000 150 мм (мягкий, серый)

- Махровая ткань с антистатической пропиткой MIRKA CLEANING CLOTH 330x330 мм

- Мягкая прокладка PRO GRIP PAD 150 мм

- Ручной спрей-распылитель воды

- Вода

Рекомендуемая последовательность действий:

- Напылить воду на обрабатываемый элемент кузова и шлифовальный диск ABRALON 2000 и провести шлифовку этим материалом (при выполнении операции не допускать сильного нажима на шлифовальную машину, чтобы избежать сквозной прошлифовки краски). Для обработки контуров используйте мягкую прокладку PRO GRIP PAD. Обработку заканчивать на том же месте, с которого начали.

- Убедившись в однородности обработанной поверхности, приступить к шлифовке материалом ABRALON 4000. Шлифовку проводить, применяя напыление водой поверхности кузова и диска. Вначале быстрая шлифовка по всей поверхности, после чего тщательная первичная полировка поверхности. Обработку заканчивать на том же месте, с которого начали. После применения ABRALON 4000 поверхность должна приобрести слабый блеск. Заметных царапин быть не должно.

- Энергично встряхнуть бутыль с полиролем MIRKA POLISH 2000 и нанести полироль на полировальный диск. Провести полирование обрабатываемой поверхности центробежной полировальной машиной в три этапа:

на первом – полирование на скорости вращения 600 об/мин

на втором  - на скорости 1000 об/мин;

на третьем – на скорости 1500 об/мин.

В ходе полирования своевременно наносить полироль на диск.

- Отполировать весь элемент кузова полиролем MIRKA POLISH 3000 в той же последовательности, как в пункте 3. Для полирования применять полировальный диск MIRKA POLISHING PAD 3000 150 мм (мягкий, серый).

Важно!

- тщательно очищайте поверхность между стадиями обработки

- для очистки поверхности всегда используйте новую, чистую, влажную, желательно махровую ткань с антистатической пропиткой (ткань типа MIRKA CLEANING CLOTH 330x330 мм)

- не допускайте перегрева шлифуемой (полируемой) поверхности

- во избежание царапин не пользуйтесь для обтирания поверхности бумагой