Удаление пузырьков воздуха и пылевых вкраплений с поверхности автомобиля  материалами и приспособлениями MIRKA

(проводится через 2-3 суток после окраски)

Применяемые материалы и приспособления:

- Шлифовальный бочонок 32/35 мм

- Водостойкие шлифовальные цветки WPF Rose зерно 1500, Р2000 (на клее) или цветки ROYAL зерно 1500 (на липучке)

- Шлифовальная эксцентриковая машина (пневматическая или электрическая 10000 об/мин) с диаметром диска-подложки 77, 125 или 150 мм – в зависимости от величины обрабатываемого участка.

- Шлифовальные диски на тканево-поролоновой основе ABRALON зерно 4000 соответствующего диаметра.

- Полировальная центробежная машина 150 мм (700-1500 об/мин)

- Абразивный полироль MIRKA POLISH 2000

- Полировальный диск MIRKA POLISHING PAD 2000 150 мм (твердый, белый)

- Абразивный полироль MIRKA POLISH 3000

- Полировальный диск MIRKA POLISHING PAD 3000 150 мм (мягкий, серый)

- Махровая ткань с антистатической пропиткой MIRKA CLEANING CLOTH 330x330 мм

- Ручной спрей-распылитель воды

- Вода

Рекомендуемая последовательность действий:

- Напылить воду на участок с обнаруженным дефектом и вращательным движением шлифовального бочонка с водостойким цветком  WPF (ROYAL) P1500 (2000) удалить пузырьки (вкрапления);

- Снова напылить воду на обрабатываемый участок и диск ABRALON 4000. Провести локальную шлифовку материалом ABRALON зерно 4000 (при выполнении этой операции не допускать сильного нажима на шлифовальную машину).

- Энергично встряхнуть бутыль с полиролем MIRKA POLISH 2000 и нанести полироль на полировальный диск. Провести полирование обрабатываемой поверхности центробежной полировальной машиной в три этапа:

на первом – полирование на скорости вращения 600 об/мин

на втором  - на скорости 1000 об/мин;

на третьем – на скорости 1500 об/мин.

В ходе полирования своевременно наносить полироль на диск.

- После завершения работ по устранению дефекта следует отполировать весь элемент кузова полиролем MIRKA POLISH 3000. Для полирования применять полировальный диск MIRKA POLISHING PAD 3000 150 мм (мягкий, серый).

Важно!

- всегда  шлифуйте более обширную поверхность, чем поврежденный участок

- тщательно очищайте поверхность между стадиями обработки

- для очистки поверхности всегда используйте новую, чистую, влажную, желательно махровую ткань с антистатической пропиткой (ткань типа MIRKA CLEANING CLOTH 330x330 мм)

- не допускайте перегрева шлифуемой (полируемой) поверхности

- во избежание царапин не пользуйтесь для обтирания поверхности бумагой