КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК U-SEAL 201 FAST

Технические данные

Эластичный однокомпонентный клей-герметик для автостекол, быстро затвердевающий, на основе полиуретана.

Описание продукта:

Клей-герметик U-SEAL 201 FAST является прочным, быстро затвердевающим материалом с высокой устойчивостью к старению и UV-излучению, может окрашиваться, некоррозивен, воздушной сушки.

Области применения:

Вклейка лобовых, боковых и задних стекол в легковых и грузовых автомобилях, автобусах и других промышленных транспортных средств.

Характеристики продукта:

-Химическая основа							полиуретан

-Затвердевание							воздушная сушка

-Вес по спецификации						1,11+/-0,02 г/мл

-Вязкость								густая паста

-Время образования пленки (23˚С/50% влажн.)			15-20 минут

-Время затвердевания (23˚С/50% влажн.)				4 мм/24 часа

-Твердость Shore A							около 50

-Относительное удлиннение прни разрыве (DIN 53504)		>/= 500%

-Прочность при разрыве	(DIN 53504)				9.0 H/мм 2

-Термостойкость						        от -40˚С до +80˚С (временно до +120 ˚С)

-Температура обработки						от + 5˚С до 35˚С

-Цвет									черный

Указания по применению:

## Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, очищенной от коррозии. Нанести очиститель и сразу его смыть. Нанести грунт Primer 130 (черный) одним слоем. Через 15 минут нанести клеющую массу.

При ремонте стекла его следует вынимать так, чтобы осталось 1-2 мм старого клея: он будет служить основой для нового клея.

Включенный кондиционер замедляет застывание клея-герметика.

При работе пользоваться прилагаемой инструкцией по применению.

КЛЕЙ – ГЕРМЕТИК U-SEAL 201

# Эластичный герметик для стекол, быстро затвердевающий, на основе полиуретана

Описание продукта:

Клей герметик U-SEAL является хорошо схватывающимся, быстро затвердевающим материалом воздушной сушки, с высокой устойчивостью к старению и ультрафиолетовому излучению, может подвергаться окрашиванию, некоррозивен.

Область применения:

Вклейка лобовых, боковых и задних стекол в легковых и грузовых автомобилях и автобусах.

Характеристики продукта

Химическая основа							Полиуретан

Затвердевание								Воздушная сушка

Вес по спецификации							1.11+/-0,02 г/мл

Вязкость								Густая паста

Время образования пленки (23°С/50%влажность)			Около 30 минут

Время затвердевания (23°С/50%влажность)				3,5 мм/24 часа

Твердость Shore A							50-60

Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504)			>500%

Прочность при разрыве (DIN 53504)					9.0 Н/мм2

Термостойкость 							от -40°С до +80°С (временно до 120°С)

Температура обработки						от +5°С ло 35°С

Цвет 									черный

Указания по применению:

- Удалить прокладки. Снять щетки стеклоочистителя.

- Слой клея для стекол расщепить подходящим инструментом (ножницы, термонож).

- Остатки старого клея на фланце кузова сгладить ножом. Этот оставшийся ровный слой (1-2 мм) очистить, т.к. он будет служить основой для нового слоя клея. Если имеются какие-либо повреждения лаковго покрытия, обработать их помощью грунта U-Primer 130. Дать высохнуть в течение 15 мин.

- Край стекла очистить очистителя стекол U-Cleaner при помощи чистой салфетки. Вытереть сухой салфеткой.

- Грунт U-Primer 130 (черный) хорошо встряхнуть и  одним движением равномерно нанести на стекло.

- Приложить стекло на место согласно предписаниям приозводителя  и надавить. Дать высохнуть в течение 15 мин.

- С помощью пистолета вертикально одним движением нанести клей герметик U-Seal 201 на стекло или кузов. Прижать стекло. Монтаж стекла производится не позднее 15 мин. после нанесения герметика U-Seal 201.

- Немедленно удалить излишки клея.

- Время затвердевания - приблизительно 8 часов при 23°С.

- В течение 24 часов после установки двери автомобиля оставлять открытыми.

Хранение

9 месяцев при  температуре от 5°С до 25°С в неоткрытой оригинальной упаковке. Защищать от перегревания. Открытые гильзы использовать в тот же день.

Инструкция по применению полиуретановых клеев-герметиков

U-Seal

- Не царапая лакокрасочное покрытие, аккуратно, с помощью колышков, удалить стекло.

- Обработать оставшийся на кузове автомобиля слой герметика таким образом, чтобы слой был равномерной толщины (1-2 мм). В том случае, если старый герметик не является полиуретановым, необходимо полностью удалить его.

- Нанести U-Primer 130 (грунт) на участки с открытым лакокрасочным покрытием.

- Обработать края стекла с помощью U-Cleaner (очиститель), нанося его с помощью аппликатора (входят в комплект), и дать просохнуть в течение 15 мин. С помощью аппликатора нанести U-Primer 130 (грунт) для защиты герметика от ультрафиолетового излучения и улучшения адгезии. Дать просохнуть в течение 15 мин.

- Равномерно нанести герметик на края стекла либо кузова автомобиля.

- Немедленно после нанесения герметика установить стекло на место и слегка прижать по всему периметру